8.3 Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX kullanım değerleri:

■ Schlüter®-DITRA üzerine 5 cm sarkıklık:

Kullanım miktar/m ortalama = 130 g

Verimlilik/Kartuş = 3,3 m

■ 12,5 cm Schlüter®-KERDI’nin 
ek yerlerinin izolesi:

Kullanım miktarı/m ortalama = 110 g

Verimlilik/Kartuş = 4 m

■ Açılmış yapı parçalarının bağlantısı 5 cm:

Kullanım miktarı/m ortalama = 45 g

Verimlilik/Kartuş = 10 m

■ Açılmış duvarların bağlantısı 15 cm:

Kullanım miktarı/m ortalama = 130 g

Verimlilik/Kartuş = 3,3 m

Ürünlere genel bakış

Teknik bilgiler:

Renk gri / parlak beyaz

Ana hammadde Silyl Modified Polymer (SMP)

Özgül ağırlık ortalama 1,5 g/ml

Çözücü madde oranı 0%

İzosiyanat içeriği 0%

Kuru madde içeriği ortalama 100%

İtmeye karşı dayanıklılık kayın ağacı/kayın ağacı ortalama 3 N/mm2

İtmeye karşı dayanıklılık alüminyum/alüminyum ortalama 2 N/mm2

Kırılma esnekliği ortalama 200%

Üzerinde tabaka oluşumu 10 dakika

Sertleşme her 24 saatte 3 mm

Tasdikli toplam hareket izni ortalama 20%

İşleme ısısı + 5 °C. Daha düşük ısıda işlenmez
Isıya dayanıklılık - 40 °C ile +100 °C arası, kısa süreli + 180 °C

(maksimum. 30 dakika)

Neme karşı dayanıklılık çok iyi

Dona karşı dayanıklı. Dona karşı duyarlı

Kartuş 435 g (290 ml)